СХЕМА УСТАНОВКА прокладки 
УКАЗАТЕЛя уровня С СЛЮДЯНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

Поз. 1 – Прокладка

Поз. 2 – Пластины слюдяные (слюда по ГОСТ 13752-86)

Поз. 3 – Гайка

Технические требования

1. Перед установкой прокладки поз. 1, посадочное место очистить от пыли, грязи, использованного прокладочного материала.

2. Шероховатость уплотнительных поверхностей деталей под прокладки должна быть по Ra ≤ 12,5 мкм.

3. Суммарная толщина пакета пластин слюдяных поз. 2 в каждой смотровой щели должна быть равна 1±0,1 мм (7÷8 шт.).

4. Размеры пластин слюдяных поз. 2 (длина и ширина) должны быть равны соответствующим размерам прокладки поз. 1 с пред. откл. ±1 мм.

5. При замене прокладки поз. 1 необходимо заменить использованные пластины слюдяные поз. 2 на новые.

6. Затяжку гаек поз. 3 производить динамометрическим ключом моментом затяжки М (расчет момента затяжки гаек см. ТУ 5728-002-73427930-05 приложение Б).

Расчетное удельное давление на прокладку при начальной затяжке шпилек или во время работы должно быть не менее  qmin = 100 кгс/см2 и не более qmax = 1500 кгс/см2.

7. Остальные требования — по технической документации заводов-изготовителей указателей уровня.

СХЕМА УСТАНОВКА прокладки 
УКАЗАТЕЛя уровня со стеклами по ГОСТ 1663-81

Поз. 1 – Прокладка

Поз. 2 – Пластина слюдяная (слюда по ГОСТ 13752-86)

Поз. 3 – Гайка

Поз. 4 – Стекло гладкое ГОСТ 1663-81

Поз. 5 – Стекло рифленое ГОСТ 1663-81

Технические требования

1. Перед установкой прокладки поз. 1, посадочное место очистить от пыли, грязи, использованного прокладочного материала.

2. Шероховатость уплотнительных поверхностей деталей под прокладки должна быть по Ra ≤ 12,5 мкм.

3. Размеры стекол, поз. 4 или поз. 5, (длина и ширина) должны быть равны соответствующим размерам прокладки поз. 1.

Размеры пластин слюдяных поз. 2 (длина и ширина) должны быть равны соответствующим размерам прокладки поз. 1.

4. Затяжку гаек поз. 3 производить динамометрическим ключом моментом затяжки М (расчет момента затяжки гаек см. ТУ 5728-002-73427930-05 приложение Б).

Расчетное удельное давление на прокладку при начальной затяжке шпилек или во время работы должно быть не менее  qmin = 100 кгс/см2 и не более qmax = 1500 кгс/см2.

5. Остальные требования — по технической документации заводов-изготовителей указателей уровня.